## Vocal

Ürün Tanımı
Ön ve arka yüzeyi camtülü kaplı yüksek yoğunluktaki levhanın görünür yüzeyi, değişik renk seçenekleri mevcut olan darbeye dayanıklı kumaş ile kaplanmaktadır. Görünür taşıyıcı profiller ile montajı yapılan Vocal’ın kenarları açıktır

Ana Malzeme
95 kg/m3 yoğunlukta akustik camyünü levha

Ebatlar
600×600 mm, 600×1200 mm, 600×1800 mm, 600×2400 mm, 600×2700 mm, 600×3000 mm, 1200×1200 mm, 1200×1800 mm, 1200×2400 mm, 1200×2700 mm, 1200x3000mm

Kalınlık
20 – 40 mm

Kenar Detayı
Düz ve açık

Akustik
NRC değeri 0.95-1.00 aralığındadır.

Yangın Dayanımı
UNE-EN 13501-1:2007 standardına göre B s2 d0 sınıfı

Montaj Şekli
Görünür Profil
Akustik